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Telah dilakukan penentuan Al2O3, MgO, dan CaO pada semen portland composite cement (PCC) secara X-ray flurescense (XRF) di PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. Penelitian  bertujuan untuk mengetahui konsentrasi Al2O3, MgO, dan CaO pada sampel semen PCC, menentukan akurasi pengujian, dan melakukan pengendalian proses produksi semen PCC. Instrumen yang digunakan untuk menguji kadar dalam sampel adalah X-ray flurescense (XRF). Pengujian akurasi dilakukan dengan metode recovery dengan penambahan bahan standar. Pengendalian proses produksi semen menggunakan diagram X untuk kontrol pengujian rutin harian setiap 2 jam dan diagram R untuk 7 hari selama 1 minggu. Hasil yang didapatkan dalam pengujian Al2O3 berkisar antara 9,27-10,38 %, sedangkan MgO berkisar 2,41-2,82 %, dan kadar CaO berkisar 51,81-5579 %. Kandungan senyawa tidak ada yang kurang atau melebihi ketentuan yang telah ditetapkan menurut SNI. Validitas metode yang digunakan juga memperoleh hasil yang cukup baik dengan hasil uji homogenitas menggunakan metode uji F, dengan hasil nilai F hitung didapatkan untuk Al2O3, MgO, dan CaO adalah 1,05, 1,03, dan 1,05 yang mana lebih kecil dibandingkan T tabel yaitu sebesar 1,69. Hasil Uji Akurasi didapatkan nilai untuk pengujian Al2O3, MgO, dan CaO sebesar 38,6 %, 115 %, dan 95 %. Terakhir adalah pengendalian proses yang hanya terdapat satu penyimpangan pada diagram X pengujian CaO dengan nilai 2,8 namun pada diagram R tidak terjadi satupun penyimpangan.
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PENENTUAN A


LUM


I


NIUM OKSIDA


, M


AGNESIUM OKSIDA


, DAN 


KALSIUM OKSIDA


 


PADA SEMEN 


PORTLAND COMPOSITE CEMENT


 


MENGGUNAKAN


 


X


-


RAY FLOUR


E


S


C


ENCE


 


DI PT INDOCEMENT 


TUNGGAL PRAKARTA 


T


bk.


 


PALIMANAN 


CIREBON


 


Abdu Salam


 


15231017


 


Program Studi D III Analisis Kimia


 


Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam


 


Universitas Islam Indonesia


 


J


l. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584


 


Email : 


abdusalam13579@gmail.com


 


 


INTISARI


 


 


Telah dilakukan 


p


enentuan 


Al


2


O


3


, MgO, 


dan


 


CaO 


pada semen


 


p


ortland 


c


omposite 


c


ement


 


(PCC) 


secara 


X


-


r


ay 


f


lurescense


 


(X


RF


)


 


di PT Indocement Tunggal Prakarsa 


Tbk.


 


Penelitian  bertujuan untuk mengetahui konsentrasi 


Al


2


O


3


, MgO, 


dan


 


CaO


 


pada sampel semen PCC, menentukan akurasi pengujian, dan melakukan 


pengendalian proses produksi semen PCC. Instrumen yang digunakan 


untuk 


menguji kadar dalam sampel 


adalah 


X


-


r


ay 


f


lurescense


 


(X


RF


)


. Pengujian akurasi 


dilakukan dengan metode 


recovery


 


dengan penambahan bahan standar. 


Pengendalian proses produksi semen menggunakan diagram X untuk kontrol 


pengujian rutin harian setiap 2 jam dan diagram R untuk 7 hari selama 1 minggu. 


Hasil yang didapatkan dalam pengujian Al


2


O


3


 


berkisar antara 9,27


-


10,38 


%, 


sedangkan 


MgO


 


berkisar 


2,41


-


2,


82 %, 


dan 


kadar 


CaO


 


berkisar 51,81


-


55


79 %. 


Kandungan senyawa t


idak ada yang kurang atau melebihi ketentuan yang telah 


ditetapkan menurut SNI


.


 


Validitas metode yang digunakan juga memperoleh ha


sil 


yang cukup baik


 


dengan hasil uji homogenitas 


menggunakan metode uji F


, dengan 


hasil nilai F 


hitung didapatkan untuk Al


2


O


3


, 


MgO, dan CaO adalah 


1,05, 1,03, dan 


1,05 yang mana lebih kecil dibandingkan T tabel yaitu sebesar 1,69. Hasil U


ji 


Akurasi didapatkan nilai untuk pengujian 


Al


2


O


3


, MgO, dan CaO sebesar 


38,6 %, 


115 %, dan 95 %. Terakhir adalah pengendalian proses 


yang hanya terdapat 


satu 


penyimpangan 


pada diagram X pengujian CaO dengan nilai 2,8 namun p


ada 


diagram R tidak terjadi 


satupun penyimpangan.


 


 


Kata kunci


 


: 


s


emen, 


X


-


r


ay 


f


lourescence


, 


v


alidasi, 


p


engendalian 


p


roses 


p


roduksi.


 


 


 




PENENTUAN A LUM I NIUM OKSIDA , M AGNESIUM OKSIDA , DAN  KALSIUM OKSIDA   PADA SEMEN  PORTLAND COMPOSITE CEMENT   MENGGUNAKAN   X - RAY FLOUR E S C ENCE   DI PT INDOCEMENT  TUNGGAL PRAKARTA  T bk.   PALIMANAN  CIREBON   Abdu Salam   15231017   Program Studi D III Analisis Kimia   Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam   Universitas Islam Indonesia   J l. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584   Email :  abdusalam13579@gmail.com     INTISARI     Telah dilakukan  p enentuan  Al 2 O 3 , MgO,  dan   CaO  pada semen   p ortland  c omposite  c ement   (PCC)  secara  X - r ay  f lurescense   (X RF )   di PT Indocement Tunggal Prakarsa  Tbk.   Penelitian  bertujuan untuk mengetahui konsentrasi  Al 2 O 3 , MgO,  dan   CaO   pada sampel semen PCC, menentukan akurasi pengujian, dan melakukan  pengendalian proses produksi semen PCC. Instrumen yang digunakan  untuk  menguji kadar dalam sampel  adalah  X - r ay  f lurescense   (X RF ) . Pengujian akurasi  dilakukan dengan metode  recovery   dengan penambahan bahan standar.  Pengendalian proses produksi semen menggunakan diagram X untuk kontrol  pengujian rutin harian setiap 2 jam dan diagram R untuk 7 hari selama 1 minggu.  Hasil yang didapatkan dalam pengujian Al 2 O 3   berkisar antara 9,27 - 10,38  %,  sedangkan  MgO   berkisar  2,41 - 2, 82 %,  dan  kadar  CaO   berkisar 51,81 - 55 79 %.  Kandungan senyawa t idak ada yang kurang atau melebihi ketentuan yang telah  ditetapkan menurut SNI .   Validitas metode yang digunakan juga memperoleh ha sil  yang cukup baik   dengan hasil uji homogenitas  menggunakan metode uji F , dengan  hasil nilai F  hitung didapatkan untuk Al 2 O 3 ,  MgO, dan CaO adalah  1,05, 1,03, dan  1,05 yang mana lebih kecil dibandingkan T tabel yaitu sebesar 1,69. Hasil U ji  Akurasi didapatkan nilai untuk pengujian  Al 2 O 3 , MgO, dan CaO sebesar  38,6 %,  115 %, dan 95 %. Terakhir adalah pengendalian proses  yang hanya terdapat  satu  penyimpangan  pada diagram X pengujian CaO dengan nilai 2,8 namun p ada  diagram R tidak terjadi  satupun penyimpangan.     Kata kunci   :  s emen,  X - r ay  f lourescence ,  v alidasi,  p engendalian  p roses  p roduksi.      

