PENENTUAN ALUMINIUM OKSIDA, MAGNESIUM OKSIDA, DAN KALSIUM OKSIDA PADA SEMEN PORTLAND COMPOSITE CEMENT MENGGUNAKAN X-RAY FLOURESCENCE DI PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARTA Tbk. PALIMANAN CIREBON

Abdu Salam

15231017

Program Studi D III Analisis Kimia

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Islam Indonesia

Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584

Email : abdusalam13579@gmail.com

# INTISARI

Telah dilakukan penentuan Al2O3, MgO, dan CaO pada semen portland composite cement (PCC) secara X-ray flurescense (XRF) di PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. Penelitian  bertujuan untuk mengetahui konsentrasi Al2O3, MgO, dan CaO pada sampel semen PCC, menentukan akurasi pengujian, dan melakukan pengendalian proses produksi semen PCC. Instrumen yang digunakan untuk menguji kadar dalam sampel adalah X-ray flurescense (XRF). Pengujian akurasi dilakukan dengan metode recovery dengan penambahan bahan standar. Pengendalian proses produksi semen menggunakan diagram X untuk kontrol pengujian rutin harian setiap 2 jam dan diagram R untuk 7 hari selama 1 minggu. Hasil yang didapatkan dalam pengujian Al2O3 berkisar antara 9,27-10,38 %, sedangkan MgO berkisar 2,41-2,82 %, dan kadar CaO berkisar 51,81-5579 %. Kandungan senyawa tidak ada yang kurang atau melebihi ketentuan yang telah ditetapkan menurut SNI. Validitas metode yang digunakan juga memperoleh hasil yang cukup baik dengan hasil uji homogenitas menggunakan metode uji F, dengan hasil nilai F hitung didapatkan untuk Al2O3, MgO, dan CaO adalah 1,05, 1,03, dan 1,05 yang mana lebih kecil dibandingkan T tabel yaitu sebesar 1,69. Hasil Uji Akurasi didapatkan nilai untuk pengujian Al2O3, MgO, dan CaO sebesar 38,6 %, 115 %, dan 95 %. Terakhir adalah pengendalian proses yang hanya terdapat satu penyimpangan pada diagram X pengujian CaO dengan nilai 2,8 namun pada diagram R tidak terjadi satupun penyimpangan.

Kata kunci : semen, X-ray flourescence, validasi, pengendalian proses produksi.